| SST-452.1 | Wykonanie izolacji przeciwwodnych |
| --- | --- |

1. 	Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań w zakresie właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w celu realizacji następującego zamówienia:

| Nazwa zamówienia inwestycyjnego: | Remont Parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika w Łodzi |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | jednostka ewidencyjna 106105_9 ob. 0001, dz. nr 143/2 ul. Próchnika 11; 90-408 Łódź |
| Inwestor: | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |

1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwodnych w ramach warstw posadzkowych w łazienkach..

1.3.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.	Informacje o terenie budowy

1.4.1.	Organizacja robót budowlanych

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

1.4.2.	Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.3.	Ochrona środowiska

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż.

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.5.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.5.	Inne uwarunkowania realizacyjne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.6.	Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

kod CPV: 45320000-6	Roboty izolacyjne

1.7.	Określenia podstawowe

Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. W celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wybrane określenia podstawowe zdefiniowane są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.2.	Wymagania szczegółowe

2.2.1.	Izolacja pozioma posadzek

Folia w płynie - elastyczny preparat nieprzepuszczalny dla wilgoci.

Mieszanina elastycznych wodnych żywic syntetycznych oraz środków pomocniczych.

Przeznaczenie: do uszczelniania ścian, sufitów, podług narażonych na kontakt z wilgocią takich jak: łazienki, kabiny natryskowe, piwnice, balkony, tarasy.

Produkt dostosowany do technologii układania wykładzin homogenicznych PCV.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

3.2.	Sprzęt i maszyny do wykonania robót

- Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

- Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.

- Dla izolacji systemowych sprzęt wg instrukcji producenta.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu

4.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

4.2.	Środki transportu do wykonania robót

- Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

- Składowanie zgodnie z instrukcją producentów materiałów-w opakowaniach fabrycznych

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

5.2.	Wymagania szczegółowe

- Izolacje przeciwwodne należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym, w przypadku izolacji systemowych stosować instrukcje producenta.

- Izolację przeciwwodną podłóg wyprowadzić na 15 cm powyżej poziomu posadzki, zastosować taśmy izolacyjne w stykach ścian istniejących i warstw podłóg.

- Dla przepustów instalacyjnych należy wykonać uszczelnienia przepustów wg zaleceń producenta.

- Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez ITB/ IBDiM.

5.2.1.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania izolacji z folii płynnej

- Izolacja w pomieszczeniach mokrych: powłokowa z folii płynnej pod warstwą wykładziny homogenicznej PCV.

5.2.2.	Podłoże pod izolację.

- Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża.

- Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton (podkład betonowy), wylewka betonowa, wylewki samopoziomujące.

- Z podłoża usunąć wszelkie pozostałości po płytkach, klejach, smarach czy innych substancjach chemicznych. Podłoże powinno być trwałe, równe, pozbawione pyłów, czyste.

- Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona, przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem.

- Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.

- Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione odpowiednimi masami naprawczymi lub produktami z żywicą epoksydową.

5.2.3.	Podłoże betonowe pod izolację

Podłoże betonowe pod izolację powinno spełniać wymagania:

- Nie dopuszczalne jest układanie izolacji na betonie, zanim podłoża osiągnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na który układana jest izolacja miał 28 dni.

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.

- Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.

- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa i nierówności przekraczających 12 mm. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, chyba że producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.

- Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy.

- Podłoże musi być nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym.

5.2.4.	Gruntowanie podłoża

- Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu materiału zgodnego z przyjętą technologią izolacji.

- Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią producenta.

5.2.5.	Warunki układania izolacji.

  - Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż-4°C.

  - Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C.

  - W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składowane żadne materiały sypkie i pylące.

  - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy przygotowany materiał izolacyjny ma odpowiednią jakość, czy ma wymagany wygląd zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy lub Aprobaty Technicznej.

  - Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracowników.

  - Aplikacja folii w płynie może być przeprowadzana za pomocą wałka malarskiego lub pędzla.

  - Po wykonaniu robót izolacyjnych należy natychmiast ułożyć warstwę ochronną (kruchość folii); najlepiej najpierw zaizolować ściany i położyć na nich glazurę, a następnie wykonać izolację podłogi.

  - Narożniki i okolice rur zabezpieczyć za pomocą mankietów hydroizolacyjnych oraz technologii zgodnej z kartami technologicznymi i szczegółowymi zaleceniami producenta systemu.

  - Pełnowartościowa powłoka uszczelniająca powinna składać się z dwóch warstw folii w płynie. Druga warstwa folii powinna być zawsze skierowano prostopadle do pierwszej i nałożona po jej wyschnięciu.

  - Powstałe wady wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed ułożeniem jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system należy wykonać ponownie.

6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

6.2.	Kontrola, badania i odbiór robót

6.2.1.	Zasady kontroli jakości robót

- Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót

- porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub kartami technicznymi produktów.

- Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.

6.2.2.	Kontrola jakości robót

- Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

- Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu-konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:

- Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.

- Sprawdzenie przygotowania powierzchni.

- Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni.

- Kontrolę ułożonej warstwy izolacji.

6.2.3.	Opis badań.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem wymagań wg pkt. 5. niniejszej ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm.

- Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości powinny być badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy.

- Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3-ch dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami niniejszej ST.

6.2.4.	Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów oraz dokładność wykonania warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.2.5.	Ocena wyników badań.

- Jeżeli badania dadzą wynik dodatni-wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami ST.

- W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami ST, komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST.

- Badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST, sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi dokumentami producenta.

- Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

- Kontroli podlegają izolacje systemowe wg instrukcji producenta. zwłaszcza w miejscach przejeść instalacji wewnętrznych.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

7.2.	Przedmiar i obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2.

8.	Odbiór robót budowlanych

8.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

8.2.	Odbiór robót

8.2.1. 	Odbiór częściowy robót

- Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

- Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

- Jeżeli w czasie odbiorów częściowych badania dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane roboty można uznać za zgodne z wymaganiami i dopuścić do wykonywania dalszych prac lub do odbioru końcowego.

- W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

- W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami technicznymi.

- Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle lub dzienniku budowy.

- W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

- Odbiory częściowe należy przeprowadzać dla każdej izolacji osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.

- Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie podłoża pod izolację,

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

8.2.2. Odbiór końcowy robót

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu danej fazy robót. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych stanowią następujące dokumenty:

- zatwierdzoną dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów izolacji,

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw izolacyjnych oraz innych robót zanikających

- zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów

- Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zastosowane materiały, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na użytkownika.

9.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących

9.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

9.2.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Wartość robót określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przepisami.

Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny zostać ujęte razem z robotami podstawowymi.

10.	Dokumenty odniesienia

10.1.	Dokumentacja projektowa

- projekt budowlano-wykonawczy branżowy z uzgodnieniami (architektura, konstrukcja, instalacje),

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenie na budowę,

- protokół przekazania placu budowy

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy,

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej,

- protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym.

10.2.	Normy

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Poniżej wymienione przykładowe normy dotyczące realizacji robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej:

| PN-88/B-02171 | Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa |
| --- | --- |
| PN-83/C-04523 | Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną |
| PN-69/B-10260 | Izolacje wodoodporne. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | Wytyczne i karty techniczne dostawcą systemów izolacji przeciwwodnych. |